兰州大学材料与能源学院

功能材料专业人才培养方案

一、专业简介

功能材料专业面向非金属基体复合材料在新能源等领域中的功能性应用，培养学生掌握功能化先进复合材料的理论、制备、结构、性能，理解材料结构对性能和服役行为的影响。

功能材料专业培养学生具有健康体魄、人文底蕴、工程意识、国际视野的中国特色社会主义建设者和接班人，要求学生掌握数学、物理、化学等自然科学知识，计算机、机械制图、电工基础、材料加工、工程伦理等工程基础知识和技能，功能复合材料及相关先进材料的专业知识和技能，深入了解专业实验室和企业生产线，并能分析和解决相关实际问题。

近五年毕业生有40-60%攻读研究生，其他到有机高分子、金属、陶瓷、半导体等相关新材料行业以及石油、化工、医药、能源、建筑等相关新工科领域从事研发或管理工作。

功能材料专业（080412T）属工学学科门类（08）材料类（0804），完成本专业学业，并符合学位授予规定者，授予工学学士学位。

二、培养目标

培养定位：宽厚基础，人文情怀，工程意识，国际视野，新能源领域研究型人才。

培养目标：

1．人文素养：具有健康体魄、人文底蕴和国际视野的中国特色社会主义建设者和接班人；

2．工程基础：掌握工程知识，并能用于分析解决复杂工程问题，了解工程与社会、个人与社会的相互关系和相互作用；

3．专业能力：面向功能复合材料在新能源领域的应用，掌握专业基础理论、专业基本技能及现代工具，并能用于分析、研究、沟通、表达、解决复杂工程问题，在材料或相关领域成为从事研发或管理工作的研究型、引领型人才；

4．职业素养：善于分析、研究、解决复杂工程问题，同时考虑社会、环境、团队、项目等多方面因素，并遵守职业规范；

5．持续发展：具备终身研究、学习能力，以及自我不断完善提升的能力。

三、毕业要求

1．工程知识：（1）掌握数学、物理、化学等自然科学知识，计算机、机械制图、电工基础、材料加工等工程基础知识，新能源领域功能材料的制备、结构表征、性能测试等专业知识；（2）能够利用数学、物理、化学等自然科学知识，针对具体的材料对象建立数学模型和物理模型；（3）能够将专业知识和模型方法用于推演、分析、求解新能源领域功能材料工程问题。

2．问题分析：（1）能够运用自然科学原理，识别和判断新能源领域功能材料相关复杂问题的关键环节，并利用模型方法对问题进行正确的表达；（2）能够运用专业知识，识别和判断新能源领域复杂材料工程问题的关键环节，并对问题进行正确的表达；（3）能够认识到新能源领域功能材料工程问题的复杂性，解决问题有多种方案，通过文献研究寻求多种解决方案，对可能的解决方案进行分析比较，获得最佳解决方案和有效结论。

3．设计解决方案：（1）通过金加工实习、专业综合实验、毕业设计实践、企业实习，掌握新能源领域功能材料相关工程和产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；（2）能够针对典型功能复合材料产品的特定需求，完成单元的设计；（3）能够进行新能源领域功能复合材料工艺流程设计，在设计中体现创新意识；（4）在设计中能够考虑安全、伦理、健康、法律、文化及环境等制约因素。

4．研究：（1）能够基于自然科学原理和专业知识，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂问题的解决方案；（2）能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案；（3）能够根据实验方案构建实验系统，有效开展实验，正确采集实验数据；（4）能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理的结论。

5．使用现代工具：（1）了解计算机、互联网、AutoCAD、数控机床等现代工程工具以及材料结构及其力、热、光、电性能等现代专业测试仪器的使用原理和方法，并理解其局限性；（2）能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂材料工程问题进行分析、计算与设计；（3）能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测材料工程问题，并能够分析其局限性。

6．工程与社会：（1）了解材料工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对材料工程活动的影响；（2）能分析和评价材料工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

7．环境和可持续发展：（1）理解环境保护和可持续发展的理念和内涵；（2）能够站在环境保护和可持续发展的角度思考专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8．职业规范：（1）有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情；（2）理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守；（3）理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。

9．个人和团队：（1）理解材料学科的特点，了解其他相关学科的意义，能够与其他学科的成员有效沟通，合作共事；（2）知晓个人认知的局限性和个人能力的有限性，能够在团队中独立或合作开展工作；（3）尊重他人、敢于担当，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10．沟通：（1）能够就材料工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和非本专业同行以及社会公众交流的差异性。（2）了解材料工程领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；（3）具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就材料工程问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

11．项目管理：（1）掌握材料工程项目中涉及的管理与经济决策方法；（2）了解材料工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；（3）能在多学科环境（包括虚拟环境）下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。

12．终身学习：（1）能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性；（2）具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等。

四、专业学制、学分及授予学位

（一）学制

4年

（二）学分

165学分

（三）授予学位

授予工学学士学位

五、课程体系

| 课程类型 | 课程说明 | 学分 | 占总学分 比例 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共必修课程 | 公共必修课 | 思想政治类 | 包括：思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、形势与政策。 | 17 | 29.0% （48学分） |  |
|  |  | 思想政治类（选择性必修课） | 包括：中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，至少选1门课程。 | 2 |  |  |
|  |  | 外语类 | 大学英语 | 12 |  |  |
|  |  | 军体类 | 包括：体育课程和军事训练与军事理论课程 | 8 |  |  |
|  |  | 美育类 | 纳入通识教育类课程艺术体验与审美鉴赏模块，按照《兰州大学关于进一步加强和改进美育教育的实施办法》（校党委发〔2020〕103号）要求执行。 | / |  |  |
|  |  | 劳育类 | 纳入第二课堂，按照《兰州大学关于进一步加强和改进劳动教育的实施办法》（校党委发〔2020〕104号）要求执行。 | / |  |  |
|  |  | 心理健康类 | 大学生心理健康 | 2 |  |  |
|  |  | 职业生涯规划 | 学业规划教育（第一学年）：新生座谈、学院学科专业研究方向介绍，参观研究所、专业分流； 创新创业教育（第二学年）：协助学有余力的同学开展科研实践； 专业规划教育（第三学年）：走访科研机构和企业 职业规划教育（第四学年）：毕业论文、升学就业 （含1学分实践教学）。 | 2 |  |  |
|  |  | 第二课堂 | 学生在校期间须获得至少5个“第二课堂”学分方可毕业。其中社会实践（思想政治类课程实践教学）、生产劳动（劳育）、思想成长为必修部分；创新创业、志愿公益、文体活动、工作履历、技能特长由学生根据需求进行选修。 | 5 |  |  |
|  | 公共必修环节 | 阅读、写作与沟通 | 以研究所为单位，在指导教师的指导下阅读文献，定期开展学术交流，学习论文写作方法。 | 0 |  |  |
|  |  | 前沿与学科交叉讲座 | 以研究所为单位，听取研究所科研方向介绍。 | 0 |  |  |
|  |  | 国家安全教育（线上课程） | 由学校引进相关线上课程资源，学生根据要求进行修读。 | 0 |  |  |
|  |  | 暑期学校 | 由各学院根据人才培养需要，结合学校要求制定相关修读工作安排，学生在校期间应至少参加1次暑期学校。 | 0 |  |  |
|  |  | 其他必修环节 | 由专业根据人才培养需要选择性设置。 | 0 |  |  |
| 通识教育类、跨学科类课程 | 通识教育课程 | 中华文化与世界文明、科学精神与生命关怀、社会科学与现代社会（包括通用类在地国际化课程）、艺术体验与审美鉴赏，每个模块修读不少于2学分的课程，通识教育类模块总计至少修读8学分（其中修读学校引进网络共享课学分总计不得超过3学分）。 | 8 | 8.5% （14学分） |  |
|  | 跨学科类课程 | 包括全校跨学科贯通课程和专业类在地国际化课程，学生需至少修读6学分此类课程。如修读非本专业开设的专业课程并取得学分，该学分可认定为跨学科类课程。 | 6 |  |  |
| 学科专业课程 （其中实践教学环节不低于165*25%=42-第二课堂5-军训2=35学分） 普物实验3，普化实验2，电工技术0.5，信息技术0.5，机械制图0.5，物化实验2，金加工2，材料专业实验2，毕业论文6，有机化学实验2，高分子基础实,1，材料物理性能实验2，计23.5学分 应用实践11.5 | 专业必修课 | 专业基础课 | 高等数学8、线性代数3、普通物理8+3、普通化学4+2、 信息及数据素养2.5、机械制图2.5、电工基础2.5、 工程伦理1 | 36.5 | 46.3% （76.5学分） |  |
|  |  | 专业核心课 | 材料科学基础I4，材料科学基础II4，理论物理导论4，固体物理4，物理化学4，X射线衍射2，电子显微学2，有机化学4，高分子化学2 | 30 |  |  |
|  |  | 集中实践环节 | 金加工2，物理化学实验2，材料专业实验2，有机化学实验2，高分子基础实验1，材料物理性能实验1 | 10 |  |  |
|  | 专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程： 材料合成与制备2，功能材料2（必选），复合材料2、高分子物理2 | 6 | 16% （26.5学分） |  |
|  |  |  | 专业交叉类课程： 双束电镜原理与应用2，低维材料1，碳中和与能源转型1，纳米材料与纳米技术2 | 3 |  |  |
|  |  |  | 专业应用类课程： 科研与实践2，力学性能实验1.5，金属材料实验1，企业实习2（必选），X射线实验2，电镜实验4，微纳材料与器件实验1，材料模拟与仿真1 | 11.5 |  |  |
|  |  | 毕业设计（论文） | 6 |  |  |
| 荣誉学士学位类课程 | 学分绩点四年总评班级前15%且毕业论文为优秀 |  |  |  |

六、学时学分分配

1.公共课学时学分分配

| 课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课 学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 思想政治类 | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 1 |
|  | 1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 2 |
|  | 1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 3 |
|  | 1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 4 |
|  | 1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 5 |
|  | 1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | / | 2 | 1、2、 3、4、5 |
| 思想政治类（选择性必修课） | 1309110 | 中共党史 | The history of the Communist Party of China | 3 | 2 | 春秋均开设 |
|  | 1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China |  |  |  |
|  | 1309112 | 改革开放史 | The History of reform and opening up |  |  |  |
|  | 1309113 | 社会主义发展史 | The history of socialism |  |  |  |
| 外语类 |  | 大学外语 | College Foreign Languages | 3 | 12 | 1、2、3、4 |
| 军体类 | 5051001505100250510035051004 | 体育（1/4）体育（2/4） 体育（3/4）体育（4/4） | Physical Education(1/4)、Physical Education(2/4)、Physical Education(3/4)、Physical Education(4/4)、 | 2 | 4 | 1、2、3、4 |
|  | 5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | / | 4 | 1、2 |
| 心理健康类 | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 1、2 |
| 职业生涯规划 | 1412052 | 职业生涯规划 | Career Planning |  | 2 |  |
| 阅读、写作与沟通 | 406412039 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing and Communication |  | 0 |  |
| 前沿与学科交叉讲座 | 406412040 | 前沿与学科交叉讲座 | Frontier and interdisciplinary lectures |  | 0 |  |
| 国家安全教育 | 406107010 | 以学校引进的线上课程为准 | National Security Education |  | 0 |  |
| 暑期学校 | 406107009 | 暑期学校 | Summer School |  | 0 |  |

2.第二课堂学时学分分配

| 课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二课堂 | 406107001 | 社会实践（思想政治类课程实践教学） | Practice of Ideological and Political Theory | 2 | 2 | 5 |
|  | 406107002 | 生产劳动（劳育） | Production and Labour |  | 2 |  |
|  | 406107003 | 思想成长 | Ideological growth |  | 1 |  |
|  | 406107004 | 创新创业 | Innovation |  | 1 |  |
|  | 406107005 | 志愿公益 | Voluntary public welfare |  | 1 |  |
|  | 406107006 | 文体活动 | Recreational activities |  | 1 |  |
|  | 406107007 | 工作履历 | Work Experience |  | 0 |  |
|  | 406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties |  | 0 |  |

3.通识教育类、跨学科类课程学时学分分配

| 课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通识教育类课程 | 中华文化与世界文明 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 科学精神与生命关怀 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会科学与现代社会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 艺术体验与审美鉴赏（美育） |  |  |  |  |  |  |
| 跨学科类课程 | 跨学科贯通课程 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | 专业类在地国际化课程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 非学生所在专业开设的专业课程 |  |  |  |  |  |  |

工程教育认证要求：数学和自然科学课程>15%，工程基础、专业类课程>30%，实践内容>20%，人文通识课>15%

国家教学质量标准：数学和自然科学课程约20%、工程基础、专业类课程约35%，实践内容约20%，人文通识课约20%

本培养方案：数学和自然科学课程21%，工程基础、专业类课程35%，实践内容25%，人文通识课19%

4.学科专业课程学时学分分配

| 课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名 | 周学时 | 学分 | 开课学期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业必修课 | 专业基础课 | 1401202B(1) | 高等数学（同济版）B（1） | Advanced Mathematics I | 4 | 4 | 1 |
|  |  | 1412086 | 普通化学 | General Chemistry | 4 | 4 | 1 |
|  |  | 2405004A | 普通化学实验 | Experiments for General Chemistry | 4 | 2 | 1 |
|  |  | 1412094 | 大学信息技术基础含编程语言） | Foundations of College Information Technology (Programming Language Included) | 3 | 2.5 | 1 |
|  |  | 1412093 | 机械制图基础 | Mechanical Drawing Basis | 3 | 2.5 | 1 |
|  |  | 1401202B(2) | 高等数学（同济版）B（2） | Advanced Mathematics II | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 2 |
|  |  | 1412053 | 普通物理I | University Physics I | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 2402002 | 力热实验Ⅰ | Experiments of General Physics I | 4 | 2 | 3 |
|  |  | 1412054 | 普通物理II | University Physics II | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 2043309 4043066 | 电子线路基础 电子线路基础实验 | Electronic Circuit Foundation Electronic Circuit Foundation Experiment | 3 | 2.5 | 3 |
|  |  | 2402004 | 电磁学光学实验Ⅰ | Experiments of General Physics II | 2 | 1 | 4 |
|  |  | 104412002 | 工程伦理 | Engineering Ethics | 1 | 1 | 6 |
|  | 专业核心课 | 105412033 | 材料科学基础I | Fundamentals of Material Science I | 4 | 4 | 2 |
|  |  | 1412063 | 理论物理导论 | Introduction to theoretical physics | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 105412034 | 材料科学基础II | Fundamentals of Material Science II | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 1405002A | 有机化学 | Organic Chemistry | 4 | 4 | 3 |
|  |  | 1412011 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 4 |
|  |  | 1412064 | 固体物理学导论 | Introduction to Solid State Physics | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 1412050 | 物理化学 | Physical Chemistry | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 1412066 | X射线衍射 | X-ray Power Diffraction | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 1412067 | 电子显微学 | Electron microscopy | 2 | 2 | 5 |
|  | 集中实践环节 | 2405002A | 有机化学实验 | Experiments for Organic Chemistry | 4 | 2 | 4 |
|  |  | 2405007A | 物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 4 | 2 | 4 |
|  |  | 2405502 | 高分子基础实验 | Experiments for Fundamentals of Polymer | 2 | 1 | 5 |
|  |  | 2402315 | 材料加工（含金加工）实验 | Material Processing (including metal processing) Experiment | 4 | 2 | 5 |
|  |  | 206412037 | 材料专业实验 | Material specialty experiment | 4 | 2 | 6 |
|  |  | 207412006 | 材料物理性能实验 | Experiments for Physical Properties Materials | 4 | 1 | 7 |
| 专业发展课 | 专业选修课 | 专业进阶类课程 | 1412010 | 材料的合成与制备 | Synthesis and preparation of materials | 2 | 2 | 5 |
|  |  |  | 107405501 | 高分子物理 | Polymer Physics | 2 | 2 | 5 |
|  |  |  | 1412032 | 复合材料 | Compound Material | 2 | 2 | 6 |
|  |  |  | 1412036 | 功能材料 | Functional Materials | 2 | 2 | 6 |
|  |  | 专业交叉类课程 | 107412036 | 纳米科学与技术 | Nano Science and Technology | 2 | 2 | 6 |
|  |  |  | 1412070 | 双束电镜原理及应用 | Principle and application of double beam electron microscopy | 2 | 2 | 7 |
|  |  |  | 107412026 | 低维材料 | Low dimensional materials | 2 | 1 | 6 |
|  |  |  | 1412061 | 碳中和与能源转型 | Carbon neutrality and Energy Transition | 2 | 1 | 6 |
|  |  | 专业应用类课程 | 207412013 | X射线衍射实验 | X-ray diffraction experiment | 4 | 2 | 5 |
|  |  |  | 207412020 | 电子显微学实验 | Experiments for electron microscopy | 8 | 4 | 5、6 |
|  |  |  | 507412014 | 企业实习 | Enterprise internship |  | 2 | 6 |
|  |  |  | 207412009 | 材料模拟与仿真 | Material calculation and simulation | 2 | 1 | 6 |
|  |  |  | 307412010 | 科研与实践 | Scientific Research Training | 4 | 2 | 7 |
|  |  |  | 107412011 | 金属材料实验 | Experiments of Metal Physics | 2 | 1 | 7 |
|  |  |  | 207412008 | 微纳材料与器件实验 | Experiments for micro and nano devices | 2 | 1 | 7 |
|  |  |  | 207412005 | 材料力学性能实验 | Experiments of Mechanical Properties of Materials | 3 | 1.5 | 7 |
|  |  |  | 207412027 | 新能源材料与器件实验 | Experiments on new energy materials and devices | 2 | 1 | 7 |
|  | 毕业设计（论文） | 1412087 | 毕业设计 | Graduation thesis |  | 6 | 7、8 |

七、教学计划

| 课程类型 | 课程性质 | 序号 | 课程 编号 | 课程 名称 | 课程英文名称 | 学分 | 周学时 | 学时总数 | 课时分配 | 各 学 期 学 时 分 配 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理论 讲授 | 习题讨论 | 实验实践 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线上 | 线下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共必修课程 | 公共 必修 课程 | 必修 |  | 1309194 | 思想道德与法治 | Value Morality and Rule of Law | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1309061 | 中国近现代史纲要 | Outline of Chinese Modern and Contemporary History | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1309195 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1309192 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thoughts and Theoretical System of Chinese Socialism | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1309193 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | The Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1309064 1309065 1309066 1309067 1039198 | 形势与政策 | Current Situations and Policies | 2 |  | 36 |  | 36 |  |  | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 1309110 | 中共党史 | The history of the Communist Party of China | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 春秋均开设 |
|  |  | 选修 |  | 1309111 | 中华人民共和国史 | The History of the People’s Republic of China |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 1309112 | 改革开放史 | The History of reform and opening up |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 1309113 | 社会主义发展史 | The history of socialism |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  |  | 大学外语 | College Foreign Languages | 12 | 3 | 216 |  | 216 |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | 具体课程以分级教学实施方案为准 |
|  |  | 必修 |  | 5051001 5051002 5051003 5051004 | 体育（1/4）体育（2/4） 体育（3/4）体育（4/4） | Physical Education(1/4)、Physical Education(2/4)、Physical Education(3/4)、Physical Education(4/4)、 | 4 | 2 | 144 |  | 144 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 5605001 5605002 | 军事理论 军事技能 | Military Theory Military Skills | 4 |  | 148 | 18 | 18 |  | 112 | 36+112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 1087203 | 大学生心理健康 | Mental Health of College Students | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  |  | 职业生涯 规划 | Career Planning | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖 培养 全过程 |
|  | 第二课堂 | 必修 |  | 406107001 | 社会实践 | Practice of Ideological and Political Theory | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 必修 |  | 406107002 | 生产劳动 | Physical Labor | 2 |  | 36 |  |  |  | 36 |  |
|  |  | 必修 |  | 406107003 | 思想成长 | Ideological and Moral Cultivation | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 406107004 | 创新创业 | Innovation and Entrepreneurship | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 406107005 | 志愿公益 | Volunteering and Public Service | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 406107006 | 文体活动 | Recreational and Sports Activities | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 406107007 | 工作履历 | Work Experience | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  | 406107008 | 技能特长 | Skills and Specialties | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共 必修 环节 | 必修 |  | 406412039 | 阅读、写作与沟通 | Reading, Writing and Communication | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖 培养 全过程 |
|  |  | 必修 |  | 406412040 | 前沿与学科交叉讲座 | Lectures on Frontier and Interdisciplinary | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非毕业年级学生每学期不少于2个 学时 |
|  |  | 必修 |  | 406107009 | 国家安全 教育 | National Security Education | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 线上 课程 |
|  |  | 必修 |  | 406107009 | 暑期学校 | Summer school | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在校 期间 应至少参加1次 |
| 通识教育类、跨学科类 课 程 | 通识教育类课 程 | 中华文化与世界文明 | 选修 |  |  |  |  | 8 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科学精神与生命关怀 | 选修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会科学与现代社会 | 选修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术体验与审美鉴赏 | 必修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 思维训练与科研方法 | 选修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨学科类课 | 全校跨学科贯通课程 | 选修 |  |  |  |  | 6 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业类在地国际化课程 | 选修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学科专业 课程 | 专业必修课 | 专业 基础课 | 必修 |  | 1401202B(1) | 高等数学（同济版）B（1） | Advanced Mathematics I | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412086 | 普通化学 | General Chemistry | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2405004A | 普通化学实验 | Experiments for General Chemistry | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412094 | 大学信息技术基础含编程语言） | Fundamentals of Information Technology | 2.5 | 3 | 54 |  | 36 |  | 18 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412093 | 机械制图基础 | Mechanical Drawing Basis | 2.5 | 3 | 54 |  | 36 |  | 18 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1401202B(2) | 高等数学（同济版）B（2） | Advanced Mathematics II | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1401221B | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412053 | 普通物理I | University Physics I | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2402002 | 力热实验Ⅰ | Experiments of General Physics I | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412054 | 普通物理II | University Physics II | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2043309 2404810 | 电子线路基础 电子线路基础实验 | Fundamentals of Electrical Technology | 2.5 | 3 | 54 |  | 36 |  | 18 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2402004 | 电磁学光学实验Ⅰ | Experiments of General Physics II | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 104412002 | 工程伦理 | Engineering Ethics | 1 | 1 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 专业 核心课 | 必修 |  | 105412033 | 材料科学基础I | Fundamentals of Material Science I | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412063 | 理论物理导论 | Introduction to theoretical physics | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 105412034 | 材料科学基础II | Fundamentals of Material Science II | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1405002A | 有机化学 | Organic Chemistry | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412011 | 高分子化学 | Polymer Chemistry | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412064 | 固体物理学导论 | Introduction to Solid State Physics | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412050 | 物理化学 | Physical Chemistry | 4 | 4 | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412066 | X射线衍射 | X-ray diffraction of crystalline material | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412067 | 电子显微学 | Electron microscopy | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | 集中实践环节 | 必修 |  | 2405002A | 有机化学实验 | Experimental Organic Chemistry | 2 | 4 | 72 |  | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2405007A | 物理化学实验 | Experimental Physical Chemistry | 2 | 4 | 72 |  | 72 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2405502 | 高分子基础实验 | Experimental Fundamentals of Polymer | 1 | 2 |  |  | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 2402315 | 材料加工（含金加工）实验 | Metal processing | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 206412037 | 材料专业实验 | Material specialty experiment | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 207412006 | 材料物理性能实验 | Experiments on physical properties of materials | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 专业发展课 | 专业任选课 | 专业进阶类课程 | 选修 |  | 1412010 | 材料的合成与制备 | Synthesis and preparation of materials | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 107405501 | 高分子物理 | Polymer Physics | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 1412032 | 复合材料 | Compound Material | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 1412036 | 功能材料 | Functional Materials | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | 专业交叉类课程 | 选修 |  | 107412036 | 纳米科学与技术 | Nano Science and Technology | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 1412070 | 双束电镜原理与应用 | Principle and application of double beam electron microscopy | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 107412026 | 低维材料 | Low dimensional materials | 2 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 1412061 | 碳中和与能源转型 | Carbon neutrality and Energy Transition | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | 专业应用类课程 | 必修 |  | 207412013 | X射线衍射实验 | Experimental X-ray diffraction of crystalline material | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 207412020 | 电子显微学实验 | Experimental Electron microscopy | 4 | 8 | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 72 | 72 |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 507412014 | 企业实习 | Business Fieldwork | 2 |  | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 207412009 | 材料模拟与仿真 | Material calculation and simulation | 1 | 2 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 必修 |  | 307412010 | 科研与实践 | Scientific Research Training | 2 | 4 | 72 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 107412011 | 金属材料实验 | Experiments of Metal Physics | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 207412008 | 微纳材料与器件实验 | Experiments for micro and nano devices | 1 | 2 | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  |  | 选修 |  | 207412005 | 材料力学性能实验 | Experiments of Mechanical Properties of Materials | 1.5 | 3 | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 毕业设计 （论文） | 必修 |  | 1412087 | 毕业论文 | Graduation thesis | 6 | 12 | 216 |  |  |  | 216 |  |  |  |  |  |  | 108 | 108 |  |
| 荣誉学士学位类课程 | 荣誉学士学位类课程 | 必修 |  | 105412033 | 材料科学基础I | Fundamentals of Materials Science I | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 105412034 | 材料科学基础II | Fundamentals of Materials Science II | 3 | 3 | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 选修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、毕业要求对培养目标支撑矩阵表

| 毕业要求 | 目标1： 人文素养 | 目标2： 工程基础 | 目标3： 专业能力 | 目标4： 职业素养 | 目标5： 持续发展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程知识 | 1.1掌握数学、物理、化学等自然科学知识，计算机、机械制图、电工基础、材料加工等工程基础知识，新能源领域功能材料的制备、结构表征、性能测试等专业知识； |  | √ | √ |  |  |
|  | 1.2能够利用数学、物理、化学等自然科学知识，针对具体的新能源领域材料对象建立数学模型和物理模型； |  | √ | √ |  |  |
|  | 1.3能够将专业知识和模型方法用于推演、分析、求解新能源领域材料工程问题。 |  | √ | √ |  |  |
| 2.问题分析 | 2.1能够运用自然科学原理，识别和判断新能源领域材料相关复杂问题的关键环节，并利用模型方法对问题进行正确的表达； |  | √ | √ |  |  |
|  | 2.2能够运用专业知识，识别和判断新能源领域复杂材料工程问题的关键环节，并对问题进行正确的表达； |  | √ | √ |  |  |
|  | 2.3能够认识到新能源领域材料工程问题的复杂性，解决问题有多种方案，通过文献研究寻求多种解决方案； |  | √ | √ |  |  |
|  | 2.4能够借助文献研究，对可能的解决方案进行分析比较，获得最佳解决方案和有效结论。 |  | √ | √ |  |  |
| 3.设计/开发解决方案 | 3.1通过金加工实习、专业综合实验、毕业设计实践、企业实习，掌握材料工程和产品开发全周期、全流程的基本设计方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素； |  | √ |  | √ |  |
|  | 3.2 能够针对特定需求，完成单元的设计； |  | √ |  | √ |  |
|  | 3.3 能够进行材料工艺流程设计，在设计中体现创新意识； |  | √ |  | √ |  |
|  | 3.4 在设计中能够考虑安全、伦理、健康、法律、文化及环境等制约因素。 |  | √ |  | √ |  |
| 4.研究 | 4.1能够基于自然科学原理和专业知识，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂问题的解决方案； |  |  | √ |  | √ |
|  | 4.2能够根据对象特征，选择研究路线，设计实验方案； |  |  | √ |  | √ |
|  | 4.3能够根据实验方案构建实验系统，有效开展实验，正确采集实验数据； |  |  | √ |  | √ |
|  | 4.4能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理的结论。 |  |  | √ |  | √ |
| 5.使用现代工具 | 5.1了解计算机、互联网、AutoCAD、数控机床等现代工程工具以及材料结构及其力、热、光、电性能等现代专业测试仪器的使用原理和方法，并理解其局限性； |  |  | √ | √ |  |
|  | 5.2能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对复杂材料工程问题进行分析、计算与设计； |  |  | √ | √ |  |
|  | 5.3能够针对具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测材料工程问题，并能够分析其局限性。 |  |  | √ | √ |  |
| 6.工程与社会 | 6.1了解材料工程相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对材料工程活动的影响； | √ | √ |  | √ |  |
|  | 6.2能分析和评价材料工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。 | √ | √ |  | √ |  |
| 7.环境和可持续发展 | 7.1理解环境保护和可持续发展的理念和内涵； |  |  |  | √ | √ |
|  | 7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考专业工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 |  |  |  | √ | √ |
| 8.职业规范 | 8.1有正确价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情； | √ |  |  | √ |  |
|  | 8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守； | √ |  |  | √ |  |
|  | 8.3理解工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。 | √ |  |  | √ |  |
| 9.个人和团队 | 9.1理解材料学科的特点，了解其他相关学科的意义，能够与其他学科的成员有效沟通，合作共事； | √ |  |  | √ |  |
|  | 9.2知晓个人认知的局限性和个人能力的有限性，能够在团队中独立或合作开展工作； | √ |  |  | √ |  |
|  | 9.3尊重他人、敢于担当，能够组织、协调和指挥团队开展工作。 | √ |  |  | √ |  |
| 10.沟通和表达 | 10.1能够就材料工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和非本专业同行以及社会公众交流的差异性。 | √ |  | √ |  |  |
|  | 10.2了解材料工程领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性； | √ |  | √ |  |  |
|  | 10.3具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就材料工程问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。 | √ |  | √ |  |  |
| 11.项目管理 | 11.1掌握材料工程项目中涉及的管理与经济决策方法； |  |  | √ | √ |  |
|  | 11.2了解材料工程及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题； |  |  | √ | √ |  |
|  | 11.3能在多学科环境（包括虚拟环境）下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。 |  |  | √ | √ |  |
| 12.终身学习 | 12.1能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性； |  | √ |  |  | √ |
|  | 12.2具有自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等。 |  | √ |  |  | √ |

九、课程与毕业要求的映射关系矩阵表

| 课程类别 | 课程名称 | 毕业要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 要求1 | 要求2 | 要求3 | 要求4 | 要求5 | 要求6 | 要求7 | 要求8 | 要求9 | 要求10 | 要求11 | 要求12 |
|  |  | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点 1 | 指标点2 | 指标点 3 | 指标点1 | 指标点 2 | 指标点3 | 指标点4 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点4 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点1 | 指标点2 | 指标点3 | 指标点1 | 指标点2 |
| 公共必修课程 | 思想道德与法治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国近现代史纲要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 马克思主义基本原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 形势与政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四史选修课 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学外语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |
|  | 体育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 军事理论军事技能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学生心理健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  | L |  |
|  | 职业生涯规划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  | H |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |
|  | 第二课堂（社会实践） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |
|  | 第二课堂（生产劳动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二课堂（思想成长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |
| 通识教课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | L |  | L |  |  | L |  |  | L |  |  | L |  |  | L |  |
| 专业基础课 | 高等数学 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线性代数 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通物理 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通化学 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械制图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电工技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程伦理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| 专业核心课 | 材料科学基础 |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料物理性能 |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论物理导论 |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体物理 |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理化学 |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机化学 |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高分子化学 |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X射线衍射 |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子显微学 |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 集中实践环节 | 普通物理实验 |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通化学实验 |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理化学实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有机化学实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高分子化学实验 |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电镜实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料专业实验 |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  | H |  |  |  |  | H | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金加工 |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H | H |  |  |
|  | 毕业论文 |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  | H |

注：H (High强支撑，用于评价)，M (Medium中等支撑，用于强调），L (Low弱支撑，用于覆盖)

十、修读引导图

制订负责人：门学虎

审  核  人：贺德衍

批  准  人：贺德衍

兰州大学材料与能源学院

功能材料专业人才培养方案

（本研贯通长学制一体化培养方案）

一、专业简介

功能材料专业面向先进功能材料和结构材料，培养学生从物理学原理出发，探索材料的成分、制备工艺对材料结构的影响，理解材料结构对性能和使役行为的影响。

二、培养目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实立德树人根本任务，践行“以学生为中心”的理念，有机衔接本科生与研究生阶段的知识学习、科研训练和能力培养，构建一流人才培养体系，为优秀学生脱颖而出、施展才华搭建平台,培养一批学术志向坚定、专业兴趣浓厚、具有家国情怀，德才兼备、身心健康的创新引领型人才。

三、学制安排

根据《兰州大学本研贯通人才培养计划实施办法》, 本研贯通计划施行“2+1+G”的“本硕连读”“本博直读”模式，其中“G”为硕士或博士研究生学习阶段（不设最低年限要求，但设最高年限）。

本科学籍前2年，按各本科专业人才培养方案进行培养。

本科学籍第二学年末实施本研贯通计划学生选拔，通过选拔的学生，第三学年开始在导师指导下按本研贯通人才培养方案制定个人培养计划，并在导师指导下开展个性化学习及科研训练。

本科学籍第四学年初择优分流，通过考核者，按兰州大学材料科学与工程专业学术学位研究生培养方案进行培养；未获得免试攻读研究生资格者，继续本科阶段学习。

四、本科阶段的学分及毕业要求

（1）保持现行本科培养方案中规定的毕业所需总学分要求不变，保持公共课、专业基础课、通识课、第二课堂、实习实践、毕业论文学分要求不变（见表1）；

（2）在本科学籍第三年学生在导师指导下开展个性化学习，可在全校本科生或研究生的课程范围内选课（公共课、通识课除外），此部分学分可以作为本科阶段专业限选课、专业大类选修课、全校任选课的学分；相关学习计划需报学院本研贯通工作组审核批准后方可执行。

学生在导师指导下开展科研训练，包括阅读文献，参加课题组的学术讨论，了解实验室条件等，为以后的研究工作奠定基础。

表1 功能材料专业本科生课程体系结构及本研贯通方案

| 课程类型 | 学分 | 贯通方案 |
| --- | --- | --- |
| 公共课 | 公共必修课程 | 48 | 不变 |
|  | 通识课程、跨学科贯通课程 | 14 | 不变 |
| 学科专业课 | 专业必修课 | 76.5 | 不变 |
|  | 专业发展课 | 专业选修课 | 20.5 | 与研究生专业课程学分贯通 |
|  |  | 毕业论文 | 6 | 不变 |
|  |  | 合计165 |  |

五、研究生阶段学分贯通设置

（1）本科学籍第四学年初择优分流，通过考核者，进入研究生培养阶段。

（2）学制及学分要求

| 学制及 学习年限 | 本硕贯通：不设最低年限要求，最长在学年限4年 本硕博贯通：不设最低年限要求，最长在学年限8年 女性研究生在读期间因生育可在最长学习年限基础上再增加1年 |
| --- | --- |
| 学分 | 本硕贯通：研究生阶段学分≥ 32 学分，其中课程学分≥ 26 学分，必修环节 6 学分 |
|  | 本硕博贯通：研究生阶段总学分≥ 38 学分，其中课程学分≥ 32 学分，必修环节 6 学分 |
|  | 说明： 1.研究生公共课、学科通开课为必修； 2.研究生学科通开课、学科方向课、研究方向课学分与本科生学分贯通，可以作为本科阶段学分。 3. 本科生课程学分不计入研究生课程学分。 |

制订负责人：门学虎

审  核  人：贺德衍

批  准  人：贺德衍